## Slide 1: MENA 1000; Materialer, energi og nanoteknologi Laboratorieøvelse 3: FUNKSJONELLE EGENSKAPER: LADNINGSTRANSPORT OG OPTISKE EGENSKAPER
Truls Norby
Kjemisk institutt/
Senter for Materialvitenskap og nanoteknologi (SMN)
Universitetet i Oslo
Forskningsparken
Gaustadalleen 21
NO-0349 Oslo
truls.norby@kjemi.uio.no
3a-c Ledningsevne i ulike typer ledere

## Slide 2: Båndteori for elektron-energier
Du må kjenne alle begrepene i figuren.
Hva og hvor er Fermi-energien?

## Slide 3: Metaller
Ikke fyllt valensbånd (eller overlapp med ledningsbånd)
Ledningsevne for en ladningsbærer er produktet av ladning, konsentrasjon og ladningsmobilitet:
For elektroner i et rent metall er mobiliteten begrenset av kollisjoner med gitterets svingninger og avtar med økende temperatur.
Mobiliteten kan uttrykkes ved elektronenes midlere fri veilengde, masse og hastigheten ved Fermi-energien:

## Slide 4: Halvledere – fra Kap. 7
Eksitasjon av elektroner fra valens- til ledningsbåndet:
eller
Dersom n = p:

## Slide 5: Halvledere
Bidrag fra elektroner og hull
Mobiliteten kan antas konstant

## Slide 6: Superledere

## Slide 7: Geometri, ohms lov m.m. – fra Kap. 9
Ledningsevne, eller konduktans, G, har benevning Siemens (S).
Spesifikk ledningsevne, eller konduktivitet, har benevning S/m.
Konduktans er invers av resistans.
Konduktivitet er invers av resistivitet.
Ohms lov:

## Slide 8: Oppsett i Lab 3

## Slide 9: Oppgave 3a og 3b
Måle motstand/ledningsevne som funksjon av temperatur
Cu
  Resultater og diskusjon: Plott R mot T. Finn stigningstallet.
  Evaluér ledningsevnen! Finn Lm
  (Nødvendige opplysninger om vF og n fås på labben)
Ge
  Lnσ vs 1/T
  Finn Eg!
YBCO
  Lykke til!

## Slide 10: Optiske fenomener
Lys interakterer med elektronene i mediet det treffer (og evt. passerer gjennom)
Dette gir opphav til mange fenomener og materialegenskaper
Vi skal se på
  Lysbrytning.
    Dobbeltbrytning i kalsitt.
    3 deloppgaver.
  Faraday-effekten
    Interaksjon mellom magnetfelt og lys i et materiale

## Slide 11: Optiske egenskaper
Hva ved et materiale er det som gir materialet dets optiske egenskaper?
Lys – fotoner - er elektromagnetisk stråling
Elektroner i materialer er ladning i bevegelse
Ladning i bevegelse genererer et magnetisk felt
Elektroner i bevegelse avgir eller kan oppta elektromagnetisk stråling og energi, eller de kan reflektere strålingen.
Det er elektronene i materialet som gir det dets optiske egenskaper

## Slide 12: Optiske egenskaper; Lys
Lys er kvantifisert elektromagnetisk stråling
Energi
Farge, frekvens, bølgelengde
Polarisert lys: Elektromagnetisk bølgevektor har dominant retning
Figurer: Ekern, Isnes, Nilsen: Univers 3FY og W.D. Callister jr.: Materials Science and Engineering

## Slide 13: Refleksjon, absorpsjon, transmisjon, brytning
IR + IT + IA = I0
R + T + A = 1
  R = IR/I0 reflektivitet,
  T = IT/I0 transmittivitet
  A = IA/I0 absorbtivitet
Brytningsindeks n:
  n = c/v = r
  Snell:
  (= n hvis i = vakuum).
  Fermat: Lyset tar raskeste vei
Dobbeltbrytning
  forskjellig lyshastighet i forskjellige retninger
Dispersjon, aberasjon
  Kortbølget lys har høyere brytningsindeks n
Figur: W.D. Callister jr.: Materials Science and Engineering

## Slide 14: Faraday-effekten

## Slide 15: Til slutt
På denne laben skal dere skrive journalen i fri tekst – ingen mal å fylle ut – som en vitenskapelig rapport.
Tips:
  Les innledningsvis i labheftet om labjournalskriving
  Prøv å uttrykke egen forståelse – ikke bare gjengivelse av tekst fra lærebok eller labhefte.
  Tegn apparaturer ferdig på labben